MASTERS BUILDERS SOLUTIONS CZ Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244, 537 01 Chrudim Tel.: +420 725 545 301 Pavel Toman Objektový poradce pavel.toman@pci-group.eu www.pci-cz.cz

SANAČNÍ ZPRÁVA Z VLHKOSTNÍHO PRŮZKUMU ZDIVA

Posuzovaný objekt:	budova ZUŠ

Adresa:		Dr. Slavíka 1062, Roudnice nad Labem

Objednavatel:		Jiří Aust

Číslo zprávy:		PT – 8022024

Zhotovitel opatření:	Město Roudnice nad Labem

Zodp. Projektant:	Jiří Aust

Investor:

OBSAH

- Popis objektu

  - Situační popis

  - Podklady pro vyhotovení zprávy

  - Fotodokumentace

- Vlastní měření

  - Datum měření a odběru vzorků

  - Referenční hodnoty dle směrnic a norem

- Doporučená sanační opatření

  - Přípravné práce

  - Vnější neprodyšný hydroizolační systém

  - Vodorovný hydroizolační systém (podlahy)

  - Sanační omítkový systém WTA

  - Finální povrchové úpravy vnitřní

- Technologický postup aplikace jednotlivých sanačních opatření

  - Sanační systém

  - Finální povrchové úpravy

- Popis objektu

  - Situační popis

Adresa: Dr. Slavíka 1062, Roudnice nad Labem

Popis objektu:

Jedná se o budovu ZUŠ.

Zamýšlené budoucí využití sanovaných prostor:

Sanované prostory jsou využívané pro děti a mládež.

Nosné konstrukce

Stávající nosné konstrukce objektu jsou tvořeny cihelným zdivem z CPP na MVC a místy i smíšené zdivo.

Předmět posouzení:

Posouzení stavu zavlhčení sklepních prostor archivu je prováděno za účelem návrhu vhodné skladby sanačních opatření vedoucích ke snížení zavlhčení a zasolení zdiva, ke stanovení odhadů nákladů na rekonstrukci a pro následné vyhotovení projektové dokumentace. Posouzení je požadováno investorem za účelem doporučení vhodných opatření v rámci zamýšlené rekonstrukce objektu.

Stav objektu v době šetření:

Objekt je vícepodlažní rohová budova nacházející se poblíž hlavní komunikace. Veškerá srážková voda ze střech tak z nádvoří teče přímo k patě budovy a tím zavlhčuje objekt.

V současnosti jsou patrné silné projevy zvýšené vlhkosti zejména ve spodní soklové části. Svislé konstrukce jsou značně nasyceny vlhkostí a na povrchu konstrukcí jsou v poměrně velkých plochách zřetelné stopy zkrystalizovaných solí. Při orientačním měření vlhkostí bylo zjištěno, že vlhkost zasahuje v soklové části, a to zejména na obvodových konstrukcích, které jsou v přímém styku s chodníkem, který vede okolo objektu v předním průčelí.

Ve dvoře je umístěno několik tepelných čerpadel a odvod kondenzátu není vyřešen. Je potřeba počítat i s tímto opatřením.

Pravděpodobná příčina vlhkosti zdiva:

Viditelné projevy vlhkosti jsou patrny zejména v suterénu. Prvotní příčinou poruch zdiva je voda vzlínající z oblasti základů – pravděpodobně jsou vadné nebo neexistující svislé i vodorovné hydroizolace. Přesný stav a funkčnost hydroizolací bude zjištěn při okopání objektu před vlastní realizací opatření. Jako nejdůležitější doporučuji revizi těsnosti a funkčnosti odvedení srážkové vody z objektu a odstranění dotování vlhkostí z poškozeného potrubí pod terénem. Dále je nutné doplnit čistící zony tzv. Gajry, při napojení odvodů dešťové vody do kanalizace. Okolo budovy vede chodník a je jednou z příčin dotace vlhkosti. Používání posypové soli k údržbě chodníků zasoluje sokl budovy. Ze dvora objektu je nutné odvést srážkovou vodu a vodu kondenzující z tepelných čerpadel. Sklepní okna jsou utopeny celkem nízko a dochází k zatečení srážkové vody do těchto prostor. Vzduchotechniku nebo zabezpečit větrání sklepních prostor tak, aby nedocházelo ke zvýšení vlhkosti z důvodu nedostatku výměny vzduchu. U použité opuky je nutné používat vápené malty na spárování a zdění jako např. SikaMur-190 Masonry & Joint a na jádro použít vápenný program SikaMur-210 Lime Manual Vapenná rucni omitka, SikaMur-220 Lime Machine Vapenná strojní omitka, SikaMur-230 Lime Finish Vapenná štuková omitka.

Rozsah předpokládaných stavebních úprav:

Založení objektu

Jedná se o stávající objekt s nefunkční svislou i vodorovnou hydroizolací.

Hydroizolace

Doporučujeme provedení horizontální chemické clony nahrazující vodorovnou hydroizolaci, a to v celé průřezové ploše svislých konstrukcí, co nejníže k podlahovým konstrukcím a sklepním prostorům v úrovni terénu. Dále doporučujeme provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti z vnějších stran obvodových konstrukcí – svislé hydroizolace, případně tepelné izolace v případě zateplení části budov, nopové folie a drenáže, a to jak z dvorní strany, tak ze stran ulic, co nejníže (optimálně až po úroveň základové spáry). Tato hydroizolace musí být napojena na chemickou clonu. Dále doporučujeme provedení izolací vnitřních podlahových konstrukcí. Tyto izolace musí být opět napojeny na horizontální chemickou clonu. Touto kombinací opatření dojde k úplnému zastavení pronikání vlhkosti do svislých konstrukcí.

1.2.  	Podklady pro vyhotovení zprávy

- Místní šetření

- Fotodokumentace

- Půdorys 1P

1.3. 	Fotodokumentace technický stav vnitřních svislých konstrukcí

- Vlastní měření

  - Datum měření a datum odevzdání vzorku ke zpracování

| Datum měření: | 8. 10. 2023 |  | 12.2.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum odevzdání vzorku do laboratoře: |  |  | 15.2.2013 |
| Datum odevzdání výsledků z laboratoře: |  |  | 18.2.2013 |

2.2. Referenční hodnoty dle WTA 2-9-04 - Hodnocení druhů iontů solí (převážně aniontů) s korozními účinky na zdivo s definováním stupně zasolení.

| Soli | Obsah solí v % hmotn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chloridy (Cl-) | <0,2 | 0,2 do 0,5 | > 0,5 |
| Dusičnany (NO3-) | <0,1 | 0,1 do 0,3 | > 0,3 |
| Sírany (SO42-) | <0,5 | 0,5 do 1,5 | > 1,5 |
| Hodnocení stupně zasolení zdiva | Nízký | Střední | Vysoký |

Celkový stupeň zasolení zdiva se podle zjištěných hodnot hodnotí jako nízký, střední a vysoký. Přitom je rozhodující nejvyšší hodnota obsahu iontů solí (bez ohledu, zda se jedná o chloridy, dusičnany nebo sírany).

Hodnocení vlhkosti dle ČSN P 73 06 10 - Sanace vlhkého zdiva

| stupeň vlhkosti | W v % hmotnosti |
| --- | --- |
| velmi nízký | < 3 |
| nízký | 3 ≤ w < 5 |
| zvýšený | 5 ≤ w < 7,5 |
| vysoký | 7,5 ≤ w < 10 |
| velmi vysoký | > 10 |

3.   Doporučená sanační opatření

.

Pro odstranění příčin zvýšené vlhkosti v objektu doporučuji provést výkop po úroveň základové spáry a aplikaci svislé hydorizolace v kombinaci s drenážemi a s injektáží zdiva pro zamezení vzlínání vlhkosti. V prostorách suterénu doporučuji co nejdříve odstranit provlhlé omítky až po stropní konstrukci a zajistit dostatečné větrání. Po provedení izolací a injektáží je možno aplikovat sanační omítkový systém až po stropní konstrukci (vzhledem k silnému zavlhnutí a zasolení doporučuji provedení sanačního systému SANIMENT T celoplošně). Sanační systém doporučuji aplikovat až po částečném vyschnutí a opětovném změření vlhkosti zdiva (současná vlhkost je pro aplikaci sanačních omítek příliš vysoká).

Salinita (zasolení) zdiva dosahuje úrovně střední až vysoké, z tohoto důvodu doporučuji aplikovat sanační omítkový systém SANIMENT T. Pro provedení chemické clony doporučuji provedení infuzní chemické clony PCI SANIMENT Injekt C (viz. opatření dále)

  - Přípravné práce

- osekání vnitřních (celoplošně) a vnějších omítek (odstranit z dosahu stavby)

- proškrábnutí spár 2 cm do hloubky a celoplošné mechanické očištění povrchu zdiva (nepoužívat vodu)

- v případě velmi nerovného zdiva vyrovnání omítkou tl. 2-3 cm, pro větší nerovnosti a kaverny může být použita dozdívka novými cihelnými střepy

Doporučené materiály:

- PCI Polyfix 5 min. – fixace instalací na zdivo

Chemická injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Jako dodatečná vodorovná izolace zdiva bude provedena injektáž zdiva pomocí vrtů, do kterých bude aplikována chemická clona PCI SANIMENT Injekt C. Clona se aplikuje do horizontálně nebo šikmo vyvrtaných otvorů ve zdivu, resp. do spár ve zdivu. Úroveň vrtů bude co nejníže k podlaze v 1PP. Vrty budou zhotoveny nejlépe do první nebo druhé ložné spáry ve zdivu. Vzdálenost injektážních vrtů je max. 12 cm s průměrem od 12 mm a výše. Hloubka vrtu je na tl. zdiva tak, aby vrt končil cca 2 až 5 cm od opačné hrany zdiva. Před naplněním injektážní hmotou je nutné vrty vyčistit od prachu.

V případě, že bude zdivo obsahovat dutiny, kaverny apod., tak bude před vlastní injektáží provedeno vyplnění těchto dutin, pomocí speciální injektážní malty.

Doporučené materiály:

- Masterseal 531 – pro utěsnění vrtů před aplikací tlakové injektáže

- PCI Saniment injekt C – infuzní chemická clona

- Repaflow – injektážní hmota pro vyplnění kaveren a dutin

  - Vnější neprodyšný hydroizolační systém

Z vnější strany bude proveden hydroizolační systém na bázi bitumenových stěrek. V místě přechodu na podkladek drenáže bude proveden fabion z renovační malty. Přes tento fabion bude provedena izolace až na podkladek.

Doporučené materiály:

- PCI Polyfix K40 – vyrovnávací malta (i pro vytvoření fabionu a podkladku pro drenáž)

- Masterseal 531 – Síranovzdorná těsnící malta

- PCI Pecimor P

- PCI Pecimor 2K (alternativně PCI Barraseal Turbo)

  - Vodorovný hydroizolační systém (podlahy)

Na podlahách bude proveden hydroizolační systém na bázi bitumenových stěrek. V místě přechodu na svislé konstrukce bude bitumenová stěrka natažena přes fabion z renovační malty a bude přetažena min 10 cm přes svislou vodotěsnou minerální stěrku, odolnou tlakové vodě.

Doporučené materiály:

- PCI Polyfix K40 – vyrovnávací malta (i pro vytvoření fabionu a podkladku pro drenáž)

- PCI Barraseal CS – Síranovzdorná těsnící malta

- PCI Pecimor P

- PCI Pecimor 2K (alternativně PCI Barraseal Turbo)

  - Sanační omítkový systém WTA

Ve vnitřních prostorách budou provedeny sanační omítky, aby zbytková vlhkost mohla ze zdiva unikat. Sanační omítkovým systémem musí mít spolehlivou a dlouhodobou funkčnost deklarovanou směrnicí WTA. Před sanačními omítkami bude aplikován anti-sanitrační přípravek PCI Saniment PGI z důvodu vysokého obsahu síranu v omítkách.

Doporučené materiály:

- PCI Saniment PGI – antisanitrační přípravek

- PCI Saniment 04 – sanační špric

- PCI Saniment 03 – sanační vyrovnávací omítka

- PCI Saniment 02 – sanační omítka

- PCI Saniment 03 – sanační štuk

Vnější omítky budou provedeny sanační omítky, aby zbytková vlhkost mohla ze zdiva unikat. Sanační omítkovým systémem musí mít spolehlivou a dlouhodobou funkčnost deklarovanou směrnicí WTA. Před sanačními omítkami bude aplikován anti-sanitrační přípravek PCI Saniment PGI z důvodu vysokého obsahu síranu v omítkách.

Doporučené materiály:

- PCI Saniment PGI – antisanitrační přípravek

- PCI Saniment 04 – sanační špric

- PCI Saniment 03 – sanační vyrovnávací omítka

- PCI Saniment 02 – sanační omítka

- PCI Saniment 03 – sanační štuk

- SikaMur-190 Masonry & Joint       Vapenná zdici a spárovací malta 30KG

- SikaMur-210 Lime Manual             Vapenná rucni omitka 30KG

- SikaMur-220 Lime Machine           Vapenná strojní omitka 30KG

- SikaMur-230 Lime Finish               Vapenná štuková omitka 30KG

  - Finální povrchové úpravy

Na vnitřní výmalbu bude použita vysoce prodyšná barva (sd <0,2 m).

Pro vnější plochy bude použita vysoce prodyšná silikátová barva (sd <0,2 m).

Doporučené materiály:

- PCI Multitop Premium – vnitřní nátěr

- PCI Multitop FT – silikátová barva

- Technologický postup aplikace

Pod aplikované sanační omítky se nesmí používat sádra, lze použít např. PCI Polyfix® 5 min.

- Stávající poškozená omítka se celoplošně otluče až ke stropu 1PP

- Ve zdivu se proškrábnou spáry do hloubky 2 cm, přičemž je bezpodmínečně nutné  
  odstraněný materiál okamžitě zlikvidovat z dosahu stavby, neboť déšť může vyplavit soli zpět do hmoty zdiva. Je vhodné nechat zdivo po odstranění stávajících omítek nějakou dobu vysychat a následně provést kontrolní měření

- Hlubší nerovnosti či prohlubně je možné vyrovnat u systému SANIMENT T sanační omítkou PCI   Saniment® 03. Pro úsporu materiálu je možné do této vrstvy vkládat střepy páleného materiálu. Před sanačními omítkami bude aplikován anti-sanitrační přípravek PCI Saniment PGI.

4.1.	Sanační systém SANIMENT T – dle WTA 2-9-04

- Na připravený povrch zdiva se nanese sanační prostřik PCI Saniment® 04 pro lepší ukotvení následných vrstev. Prostřik se nanáší tak, aby pokryl max. 50% plochy.

- Je-li nutno nanášet větší vrstvy omítek, než je předepsáno, je vhodné aplikovat sanační vyrovnávací omítku PCI Saniment® 03 v tl. 20 mm, povrch sanační vyrovnávací omítky PCI Saniment® 03 po nanesení zdrsnit, pro lepší přídržnost následující vrstvy.

- Jádrová sanační omítka PCI Saniment® 02 v tl. min. 20 mm, povrch po aplikaci zdrsnit.

- Nanášení finální vrstvy je možné po vyschnutí jádrové sanační omítky. Pro tuto vrstvu je nejvhodnější použít sanační štuk PCI Saniment® 01.

4.2.	Finální povrchové úpravy

Pro získání funkčního a barevného vzhledu povrchové úpravy je možno doporučit z našeho sortimentu po důkladném vyzrání podkladu aplikaci např.: nátěr PCI Multitop® FT.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Omítkové sanační systémy se v podmínkách silně vlhkostně namáhaných konstrukcí staveb, používají v kombinaci s příčnými hydroizolacemi, chemickými clonami ve zdivu případně jinými metodami sanace!

Sanační omítkové systémy samy o sobě zdroje vlhnutí neodstraňují a zdivo nevysušují!

| Datum: | 8. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Vypracoval: | Pavel Toman |
| Podpis: | …………………. |
| Číslo zprávy: | PT – 8022024 |